Batterien Vergleichsliste
Erklärung:
1. Buchstabe					2. Buchstabe
C = Lithium-Mangan Primär-Zell	 (CR2025)		R = Runde Zelle
E = Lithium-Thionylchorid Primär-Zelle			P = Nicht runde Zelle
F = Lithium-Eisensulfid Primär-Zelle
H = NiMH-Akku			(HR6)
K = NiCd-Accu			(KR6)
L = Akali-Mangan Primär-Zelle	(LR6,LR44)
M = Quecksilberoxid Primär-Zelle
N = Mangan-Quecksilberoxid Primär-Zelle
P = Zink-Luft Primär-Zelle		(PR44)
RA = Alkali-Mangan-Akku		(RA6)
S = Silberoxid Primär-Zelle		(SR44)
-  = Zink-Kohle Primär-Zelle		( R6)
_______________________________________________________________________________________________________________
Masse		Parameter		
D	H	Spannung	Kap.	Standard	Hersteller
mm	mm	V	mAh	IEC	--	JIS	Citizen	GP	Maxell	Renata	Varta	Panasonic
4,8	1,6	1,55	?	--	--	--	--	--	SR416SW 	337	V337	--
5,8	1,3	1,55	5 	--	--	--	--	--	--	--	V335 	--	
5,8	1,6	1,55	8	SR62 	--	--	280-58	GP317 	SR516SW 	317	V317	--
5,8	2,2	1,50		LR63	L521	AG0	--	--	--	--	--	--
5,8	2,2	1,55	14	SR63	S521	--	280-59 	GP379 	SR521SW	-- 	V379	--
5,8	2,6	1,55	16	SR64	S527	--	280-60	--	SR527SW 	--	V319	--
5,8	2,7 	1,55 	16	--	--	--	--	--	--	--	V319	--
5,8	3,6 	1,40 	75	--	--	--	--	--	--	--	--	PR-230(10)
5,8	3,6 	1,40 	105	--	--	--	--	GP10 D6	--	--	V 10AT	--
6,8	1,4 	1,55 	11	--	--	--	--	--	--	--	V339 	--
6,8	1,6 	1,55 	14	SR65	L616 		280-73	GP32	SR616SW	321 	V321	--
6,8	1,7 	1,55 	13	--	--	--	--	--	--	--	V321	--
6,8	2,2 	1,50 	?	LR60 	L621 	AG1	--	--	--	--	--	--		
6,8	2,2 	1,55 	15	SR60 	S621 	SG1 	280-34	--	SR621SW 	364 	V364	--
6,8	2,6	1,50		LR66 	L626 	AG4 	280-39	--	--	LR626	--	--
6,8	2,6 	1,55 	20	SR66 	S626 	SG4	280-39	--	SR626SW	377	V377	--

D	H	Spannung	Kap.	Standard	Hersteller
mm	mm	V	mAh	IEC	--	JIS	Citizen	GP	Maxell	Renata	Varta	Panasonic
7,9	1,3 	1,55 	10	--	--	--	--	--	--	--	V346	--
7,9	1,7 	1,55 	20	--	--	--	--	--	--	--	V315	--
7,9	2,1 	1,50 	?	LR58 	L721 	AG11	--	--	--	--	--	--
7,9	2,1 	1,55 	18	--	--	SG11			V361	--	--	--
7,9	2,1	1,55	21	SR58 	S721 	--	280-29	--	SR721SW	362 	V362	--
7,9	2,6	1,50	25	LR59	L726	AG2	280-52 	GP96	SR726W	396 	V396 	--
7,9	2,6 	1,55 	26	SR59 	S726 	SG2	--	--	--	397	V397	--
7,9	3,1 	1,55 	36	SR731 	S726	--	--	GP29	SR731SW	329	V329	--
7,9	3,6 	1,40 	160	--	--	--	--	GP312	--	V 312AT	--	PR-312(PR41)
7,9	3,6	1,50	28	LR41 	L736 	AG3	--	GP192	--	--	--	--
7,9	3,6	1,55	38	SR41	S736	SG3 	280-18/13		SR41SW	384/392	V384/392	--
7,9	5,4 	1,40 	290	--	--	--	--	GP13 D6	--	--	V 13AT 	 PR-13
7,9	5,4 	1,45 	?	PR48	--	--	--	ZA13	ZA13	--	--	--
7,9	5,4 	1,50	?	LR48	L754	AG5	--	--	--	--	--	--
7,9	5,4 	1,55	65	SR48	S754	--	--	--	SR754SW	393/309	V393/309	--

D	H	Spannung	Kap.	Standard	Hersteller
mm	mm	V	mAh	IEC	--	JIS	Citizen	GP	Maxell	Renata	Varta	Panasonic
9,5	1,6 	1,55 	23	--	--	--	--	--	SR916SW	373 	V373 	--
9,5	2,1	1,55	44	SR69	L921	SG6	280-31	GP71	SR920W	371	V371/370	--
9,5	2,7	1,55 	?	SR57	S927	AG7	280-48 	GP395	SR927SW	395	V395	--
9,5	2,7 	1,55 	40	SR57 	S927 	SG7 	280-44 	GP399	SR927W 	399 	V399	--
9,5	3,6	1,50	?	LR45	L936	AG9	--	--	--	--	--	--
9,5	3,6	1,55	67	SR45 	S936	SG9	--	--	SR936W	394	V394	--
9,95	2,7	3,0	30	CR927	--	--	--	--	--	--	--	--

D	H	Spannung	Kap.	Standard	Hersteller
mm	mm	V	mAh	IEC	--	JIS	Citizen	GP	Maxell	Renata	Varta	Panasonic
10,0	2,5 	3,0 	32	CR1025	--	--	--	CR1025 	CR1025 	--	CR-1025
11,6	2,1	1,50	40	LR55	L1120	AG8	--	GP191	--	--	V8GA	--
11,6	2,1	1,55	40	SR55	S1120	SG8	--	--	--	391	V391	--
11,6	3,05	1,50	75	LR54	L1130	AG10	--	GP189			V10GA 	LR1130
11,6	3,05	1,55	70-85	SR54	S1130 	SG10 	280-15/24	--	SR1130	389/390 	V389/390	--
11,6	3,6 	1,55 	100	--	--	--	--	--	--	--	V350	--
11,5	4,1	1,50	100	LR43	L1142	AG12	--	GP186	--	--	V12GA	--
11,6	4,1	1,55	105	--	--	--	--	--	--	--	V386	--
11,6	4,2	1,55	120	SR43 	S1142 	SG12 	280-01	--	SR43SW	301	V301	--
11,5	5,1	1,50	120	--	--	--	--	--	--	--	--	LR-44EL
11,6	5,4 	1,45	620	PR44	--	--	--	V765	--	ZA675	V675AT	PR-675(PR44)
11,5	5,4	1,50	145	LR44	L1154	AG13	--	GPA76	--	--	V13GA 	--
11,6	5,4 	1,55 	130	SR44 	S1154 	SG13	280-08	GP303	SR44SW	303	V303	--
11,6	5,4 	1,55 	155				280-62 	GP357	SR44W	357	V357	--
16,0	6,2	1,50	200	LR9	--	--	--	--	--	--	V 625 U 	--
Lithium-Batterien
D	H	Spannung	Kap.	Standard	Hersteller
mm	mm	V	mAh	IEC			Citizen	GP	Maxell	Renata	Varta	Panasonic
12,5	1,6	3,0	25	CR1216		--	--	--	CR1216	CR1216	CR-1216
12,5	2,0 	3,0 	35	CR1220		--	--	--	--	--	CR-1220
12,5	2,5	3,0	38	CR1225		--	--	--	CR1225	CR1225	BR 1225
16,0	1,6	3,0	55	CR1616		280-209		CR1616	CR1616	CR1616	CR-1616
16,0	2,0	3,0	75	CR1620		--	--	--	CR1620	CR1620	CR-1620
16,0	3,2	3,0	125	CR1632		--	--	--	--	CR1632	CR-1632
20,0	1,2	3,0	55	CR2012		--	--	--	--	--	CR-2012
20,0	1,6	3,0	90	CR2016		280-206	--	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
20,0	2,5 	3,0 	165	CR2025 				CR2025 	CR2025 	CR2025 	CR2025
20,0	3,2	3,0	210	CR2032				CR2032	CR2032	CR2032 	CR2032
23,0	2,0	3,0	130	CR2320		--	--	--	CR2320 	CR2320	--
23,0	2,5	3,0	165	CR2325							BR 2325
23,0	3,0 	3,0 	250	CR2330		--	--	--	--	--	BR 2330
23,0	5,4 	3,0 	560	CR2354		--	--	--	--	--	CR-2354EL
24,5	3,0 	3,0 	280	CR2430					CR2430	CR2430	CR-2430EL
24,5	5,0	3,0	560	CR2450 				CR2450 	CR2450 	CR2450	CR-2450EL	
24,5	7,7	3,0	1000	CR2477 				CR2477	CR2477		
30,0	3,2	3,0	500									BR3032

Lithium Accu
D	H	Spannung	Kap.	Charge		Charche	Type
mm	mm	V	mAh	V		mA	Seiko Instruments Inc.	Panasonic
4.8	1.2	3	1.0	2.8 - 3.3	0.010	MS412FE
5.8	1.8	3	3.4	2.8 - 3.3	0.010	MS518SE
6.8	1.4	3	2.3	2.8 - 3.3	0.015	MS614E
6.8	1.4	3	3.4	2.8 - 3.3	0.015	MS614SE
6.8	2.1	3	5.5	2.8 - 3.3	0.015	MS621FE
9.5	2.1	3	11.0	2.8 - 3.3	0.050	MS920SE
		3		2.8 - 3.2		ML
		2		1.8 - 2.5		MBL
		1,5		1.6 - 2.6		MT
		3	1,5	3,25 -3,55	</= 0,2mA	VL621
12,5	2,0	3	7	3,25 -3,55	</= 0,5mA	VL1220
20,0	2,0	3	20	3,25 -3,55	</= 1,5mA	VL2020
23,0	2,0	3	30	3,25 -3,55	</= 2mA	VL2320
23,0	3,0	3	50	3,25 -3,55	</= 2mA	VL2330
30,0	3,2	3	100	3,25 -3,55	</= 4mA	VL3032			

Batterien / Accu (nach Grösse)
L	D	Spannung	Kap.	Standard		Bezeichnung
mm	mm	V	mAh	Ansi		IEC		

30	12	1.2V		N	KR1	Lady		NiCd-Accu
30	12	1.2V		N	HR1	Lady		NiMH-Accu
30	12	1.5V		N	R1	Lady		Zink-Kohle
30	12	1.5V		N	LR1	Lady		Alkali-Mangan

42.5	8.3	1.5V		AAAA	R8D425	Mini		Zink-Kohle	
42.5	8.3	1.5V		AAAA	LR8D425	Mini		Alkali-Mangan

44	10	1.2V	300	AAA	KR11	Micro		NiCd-Accu
44	10	1.2V		AAA	HR03	Micro		NiMH-Accu
44	10	1.5V		AAA	R03 / UM-4	Micro		Zink-Kohle
44	10	1.5V		AAA	LR03	Micro		Alkali-Mangan

50	14.5	1.2V	500	AA	KR6	Mignon		NiCd-Accu
50	14.5	1.5V	2500	AA	HR6	Mignon		NiMH-Accu
50	14.5	1.5V	1200	AA	R6 / UM-3	Mignon		Zink-Kohle
50	14.5	1.5V	2300	AA	HR6 / AM-3	Mignon		Alkali-Mangan
50	14.5	1.5V	3000	AA	FR6 / L91	Mignon		Lithium-Eisensulfid
50	14.5	1.7V		AA	ZR6 / NX1500	Mignon		Nickel-Oxyhydroxyid

50	25	1.2V	3000	C	KR14	Baby		NiCd-Accu
50	25	1.2V	4500	C	HR14	Baby		NiMH-Accu
50	25	1.5V		C	R14 / UM-2	Baby		Zink-Kohle
50	25	1.5V	8000	C	LR14 / AM-3	Baby		Alkali-Mangan

61	34	1.5V	6000	D	KR20	Mono		NiCd-Accu
61	34	1.5V	12000	D	HR20	Mono		NiMH-Accu
61	34	1.5V	5000	D	 R20 /  UM-1	Mono		Zink-Kohle
61	34	1.5V	18000	D	LR20 / AM-1	Mono		Alkali-Mangan

74	21.5	3V		-	2R10	Duplex		Zink-Kohle

Masse	mm	Spannung	Kap.	Standard		Bezeichnung
		V	mAh	Ansi		IEC		
61x64x21	4.5V		4.5V	3R12	Flachbatterie	Zink-Kohle
61x64x21	4.5V		4.5V	3LR12	Flachbatterie	Alkali-Mangan

114x66x66	6V		Latern	4R25	Laternenbatterie	Zink-Kohle
114x66x66	6V		Latern	4LR25	Laternenbatterie	Alkali-Batterie
114x66x66	6V		Latern		Laternenbatterie	Blei-Batterie
25 x o13	6V		-	4LR44	-		Alkali-Batterie

48X26X17	9V		9V	6F22	Blockbatterie	Zink-Kohle
48X26X17	9V		9V	6LR61	Blockbatterie	Alkali-Batterie

28	10	12V		A23	8LR932	23A		Alkali-Batterie
		12V	38	A27
50x25x15	22.5V			15F20	15F20-Batterie	Zink-Kohle

Erklärung:
1. Buchstabe					2. Buchstabe
C = Lithium-Mangan Primär-Zell	 (CR2025)		R = Runde Zelle
E = Lithium-Thionylchorid Primär-Zelle			P = Nicht runde Zelle
F = Lithium-Eisensulfid Primär-Zelle
H = NiMH-Akku			(HR6)
K = NiCd-Accu			(KR6)
L = Akali-Mangan Primär-Zelle	(LR6,LR44)
M = Quecksilberoxid Primär-Zelle
N = Mangan-Quecksilberoxid Primär-Zelle
P = Zink-Luft Primär-Zelle		(PR44)
RA = Alkali-Mangan-Akku		(RA6)
S = Silberoxid Primär-Zelle		(SR44)
-  = Zink-Kohle Primär-Zelle		( R6)

Primär-Batterien: Nicht wiederaufladbar, Einweg Batterien
Accu / Batterie: Wiederaufladbare Batterie